Bio-Sägekettenöl ISO VG 100

Eigenschaften:

Biologisch leicht abbaubarer Schmierstoff mit Haftverbesserer, der das mechanische Abschleudern des Schmierstoffes von der Kette verhindert und damit den Verbrauch reduziert. Spezielle Fließverbesserer halten das Schmiermittel auch bei tiefen Temperaturen einsatzfähig.

Ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel.

Technische Kenndaten:

Viskositätsklasse:						ISO VG 68

Dichte bei 20°C:						0,920 +/- 0,01		g/cm³

Viskosität bei 40°C:					100 +/- 10			mm²/s.

Flammpunkt:						> 240			°C

Biologische Abbaubarkeit:					> 70			%

Pourpoint:						> - 21			°C

Anwendung:

Zur permanenten Schmierung von Kettensägen.

04/09 Zapf