Hydraulik- Getriebe- Fluid ( UTTO )

Eigenschaften:

Das Hydraulik- Getriebe- Fluid ( UTTO ) gewährleistet das sofortige Ansprechen der Hydraulikanlagen bei niedrigen Außentemperaturen und hohe Schmiersicherheit in der Kraftübertragung bei extremen Beanspruchungen. Das Reibwertverhalten wurde auf die speziellen Anforderungen der im Ölbad laufenden " nassen Bremsen ", insbesondere mit asbestfreien Bremsbelägen und Lastschaltkupplungen für Nebenantriebe eingestellt. Durch den zusätzlichen Einsatz in Getrieben mit nassen Bremsen, übertrifft es die Anforderungen eines TOU- Traktorenöles.

Einsatzhinweise:

Hydraulik- Getriebe- Fluid ( UTTO ) ist ein Spezialöl für die Versorgung von Ackerschleppern und Baumaschinen mit gemeinsamen Ölkreislauf für Getriebe/ Achsantriebe und Hydraulikanlagen. Es erfüllt die Spezifikation namhafter Traktorenhersteller oder, wenn eine der aufgeführten Spezifikationen vorgeschrieben oder empfohlen wird. Aufgrund des flachen Viskositäts- Temperatur-Verlaufes kann das Hydraulik- Getriebe- Fluid auch als HLP- Hydrauliköl der ISO VG Viskositätsklassen 68 - 100 verwendet werden. Beim Getriebeeinsatz entspricht es den Leistungsanforderungen der API - GL 4 und GL 5 (80 W 90).

Spezifikationen:

API CG-4/SF, SAE 10 w 40, ACEA E 3 u. E7

HLP-D/HVLP-D (ISO VG 32 – 100)

SAE 80 W, 85W, 80W 90, 85W 90

API GL 4

ZF TE ML 06/B,06C/06D

Ford M2C 159B

Case New Holland MAT 3525, 3526, Case 1209

John Deere J20C/D u. JDM J 27

MB 227.1

Massey Ferguson CMS M1139, 1144, 1145

Allison 4-4, -  - MAN 2711

Technische Kenndaten:

Dichte bei 15°C:				0,873  +/-  0,005		g/cm³		DIN 12185

Viskosität bei -25°C:			7000			mPa s		DIN 51 562/1

Viskosität bei 40°C:			95,3			mm²/s		DIN 51 562/1

Viskosität bei 100°C:			14,3			mm²/s		DIN 51 562/1

Viskositätsindex:				158					DIN ISO 2909

Flammpunkt COC:			226			°C		DIN ISO 2592

Pourpoint:				> - 39			°C		DIN ISO 3016

FZG-Test A 8,3/90:			12			SKS		DIN 51 354

01/10 Zapf