Hydrauliköl HLP 32

Eigenschaften:

Hydrauliköl HLP 32 ist eine mineralölbasische Druckflüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle werden ausschließlich Solvent-Raffinate eingesetzt, auf welche die Additivierung speziell abgestimmt wurde.

Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen. Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität, ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand.

Die Anforderungen an HLP-Hydrauliköle nach DIN 51 524 Teil 2 werden erfüllt und in vielen Eigenschaften übertroffen.

Technische Kenndaten:

Kennzeichnung:			HLP 32					DIN 51 502

Dichte bei 15°C:			0,874   +/-  0,01		g/cm³		DIN 51 757

Viskosität bei 40°C:		32	+/-  3		mm²/s		DIN 51 562/1

Viskositätsindex:			98					DIN ISO 2909

Flammpunkt COC:		224			°C		DIN ISO 2592

Pourpoint:			-  18			°C		DIN ISO 3016

FZG-Test A 8,3/90

Schadenskraftstufe:		11					DIN 51 354

Neutralisationszahl (sauer):	1,0			mg KOH/g	DIN 51 588/1

Anwendung:

Universell einsetzbar in allen Hydraulikanlagen, in thermisch hochbelasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerungssystemen und auch zur Versorgung von Kleingetrieben. Zur Verwendung in Umlaufsystemen ist es ebenfalls zu empfehlen.

06/09 Zapf