Mehrbereichs- Hypoid- Getriebeöl 80 W 90 GL 5

Eigenschaften:

Hypoid-Getriebeöl 80 W 90 GL 5 ist ein temperatur- und oxidationsbeständiges Mehrbereichsgetriebeöl mit Wirkstoffen zur Verschleißreduzierung an Lagern und Zahnflanken. Speziell Zusätze verhindern Rost- und Schaumbildung. Einsatz als Hypoid-Getriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, wie z.B. in Endantrieben und Wechselgetrieben, wo EP-Getriebeöle dieser Leistungsklasse empfohlen werden.

Technische Kenndaten:

Dichte bei 15°C:				0,910	+/-	0,01	g/cm³		DIN 71757

Viskosität bei 40°C:			147	+/-	14	mm²/s		DIN 51 562/1

Viskosität bei 100°C			15,1			mm²/s		DIN 51 562/1

Viskositätsindex:				103					DIN ISO 2909

Flammpunkt :				210			°C		DIN ISO 2592

Pourpoint:				-  30			°C		DIN ISO 3016

Asche, Oxid				0,07			g/100g		DIN EN ISO 6245

Asche, Sulfat				0,09			g/100g		DIN 51575

Neutral,isationszahl, sauer		1,6			mg KOH/g	DIN 51558 Teil 1

Verseifungszahl				3,3			mg KOH/g	DIN 51559

VKA-Wert				4000/4200		N		DIN 51350

Achsentest				CRC L37				bestanden

CRC L-42				bestanden

Freigaben:

ZF TE-ML  05A, , 07°, 16B, 17B, 19B, 21A

API GL 5

MIL L 2105 C/D

MAN 342-N Typ M 1

MB 235.0

01/10 Zapf