Mehrbereichs- Hypoid- Getriebeöl 85 W 90 GL 5 LS

Eigenschaften:

Hochwertiges KFZ- Hypoid- Getriebeöl für schwerste Beanspruchungen, das speziell zum Einsatz in Fahrzeugen mit Sperrdifferential entwickelt wurde. Es enthält besondere Zusätze, die ihm neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften auch die Fähigkeit verleihen, den Reinigungskoeffizienten zwischen den Kupplungsscheiben so zu verändern, dass das "Stick-Slip" mit dem darauffolgenden Rütteln verhindert wird. Damit erfüllt es die besonderen Anforderungen aller namhafter KFZ-Hersteller für Sperrdifferentiale.

Technische Kenndaten:

Dichte bei 15°C:			0,900	+/-	0,01	g/cm³		DIN 51 757

Viskosität bei 40°C:		190			mm²/s		DIN 51 562/1

Viskosität bei 100°C		17,6			mm²/s		DIN 51 562/1

Viskositätsindex:			100					DIN ISO 2909

Farbe nach ASTM		6,0					DIN ISO 2049

Flammpunkt :			220			°C		DIN ISO 2592

Pourpoint:			> -  18			°C		DIN ISO 3016

Asche, Oxid			0,18			g/100g		DIN EN ISO 6245

Asche, Sulfat			0,26			g/100g		DIN 51575

Neutralisationszahl, sauer		3,5			mgKOH/g	DIN 51558 Teil 1

Schäumungseigenschaften		S1-2-3-B-0/0				ASTM D 892

Einsatzzweck:

Erfüllt alle Leistungsanforderungen an Hypoid- Getriebeöle nach MIL-L-2105 B und kann in gemischten Fuhrparks zwecks Sortenreduzierung auch in allen Antriebsachsen mit der Forderung API GL 5 eingesetzt werden.

Spezifikationen/Zulassungen:			MIL-L-2105 D

ZF TE-ML 05C												API GL 5

VOLVO, DAF

GM B 040 1010

10/09  Zapf