Mehrzweckfett EP

Eigenschaften:

Naturfarbenes Lithiumseifen-Schmierfett von geschmeidiger Konsistenz und glatter Struktur, haftfähig, oxidationsbeständig, walkfest und korrosionsschützend.

Spezielle EP- Wirkstoffe bewirken eine Verbesserung der Grenzschmiereigenschaften, auch unter hohen Belastungen und bewirken ein Herabsetzen der Reibung und des Verschleißes im Mischreibungsbereich.

Technische Kenndaten:

Bezeichnung nach DIN 51825:	KP 1 K -20		KP 2 K -20		KP 3 K -20

Konsistenzklasse:		NLGI 1			NLGI 2			NLGI 3

Walkpenetration:			310 - 340		265 - 295		220 - 250

Tropfpunkt:			180 +/- 10		180 +/- 10		180 +/- 10°C

Einsatztemperaturbereich:			- 20°C bis 120°C

Seifenbasis.				Lithium - 12-Hydroxy-Stearat

Verhalten gegenüber Wasser:		praktisch beständig

Anwendung:

Zur Schmierung von Gleitflächen, Wälz- und Gleitlagern bei normalen und erhöhten Temperaturen. Hochdruckfett für Werkzeugmaschinen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten und Kraftfahrzeugen, auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen.

07/10   Zapf