Metallbearbeitungsöl R 32

Eigenschaften:

Schmieröl C nach DIN 51 517 Teil I - Mineralöl-Solvent-Raffinat ohne Wirkstoffe.  Mild wirkendes Abschreck- bzw. Härtemittel auf Basis paraffinbasischer Grundöle.

Die Viskositätslage des Öles gewährleistet eine maximale Abkühlgeschwindigkeit bei 500°C zur Unterdrückung der Umwandlung in der Perlit- und Bainit-Stufe.

Metallbearbeitungsöl R 22 ist für Badtemperaturen bis 170°C geeignet.

Technische Kenndaten:

Dichte bei 15°C					0,865  +/-  0,01		g/cm³

Viskosität bei 40°C					22				mm²/s

Flammpunkt						> 200				°C

Neutralisationszahl					<  1				mg KOH/g

Pourpoint						- 21				°C

Alterungsverhalten

NZ-Zunahme nach 1000 h				< 2				mg KOH/g

Anwendung:

Zum Härten (Abschrecken) und Anlassen von Eisenlegierungen.

08/09 Zapf