Trennöl ME-L 1

Eigenschaften:

Trennöl ME-L 1 für die Glasindustrie ist ein synthetisches Kohlenwasserstoffgemisch mit hohem Viskositätsindex und geringer Verdampfungsneigung. Durch seinen hohen Viskositätsindex ver-ändert sich die Viskosität des Öles bei zunehmender Temperatur nur gering und verfügt daher über ausgezeichnete Schmiereigenschaften und gutes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen. Das Trennöl ME-L 1 verbrennt rückstandslos.

Technische Kenndaten:

Dichte bei 15°C:					0,830  +/- 0,01		g/cm³

Viskosität bei 40°C: 					46  +/-  5			mm²/s

Viskositätsindex:					> 130

Flammpunkt:						>  220				°C

Pourpoint:						- 30				°C

Anwendung:

Zum Kühlen und Schmieren von Glasrinnen, Dornen und Scherenmessern bei der Glasher-stellung.

FDA H-2 u. H-1 Zulassung gem 21 CFR 178.3620 (b).

11/07 Zapf