Technische

Informationen

# ALGOREX Kühlerfrostschutz

Artikel-Nr.: 9050.0099

Produktbeschreibung

Verpackung : Kunststoffgebinde 1,5 l, 5 l, 20 l, 60 l und 200 l Inhalt

ALGOREX Kühlerfrostschutz ist ein auf Ethandiol (Monoethylenglykol) basierender, idealer Korrosions- und Gefrierschutz für wassergekühlte Motoren mit und ohne Alu-Legierung.

ALGOREX Kühlerfrostschutz enthält keine Nitrite, Amine und Phosphate.

Er übertrifft die Standards BS 6580-1992 und AFNOR NFR 15-601 und entspricht den Anforderungen VAG TL 774 C

Farbe : 	blau

Form  :	sirupartig

## Technische Daten

Spez. Gewicht :	ca. 1,13 g/cm3

pH-Wert :		ca. 8,2

Flammpunkt :	111°C

Siedepunkt :		160°C

## Anwendung

ALGOREX Kühlerfrostschutz garantiert durch die Verwendung von leistungsstarken Additiven einen optimalen Korrosionsschutz für alle gängigen Kühlwassersysteme. (Achtung: Mischungsanteil von Kühlerfrostschutz nicht unter 30% - Herstellervorschrift beachten)

ALGOREX Kühlerfrostschutz entwickelt seine ideale Frostschutzwirkung bei einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Frostschutz zu 1 Teil Wasser.

(Achtung: Mischungsanteil von Kühlerfrostschutz nicht über 55% - Herstellervorschrift beachten)

Mischungstabelle :

| Frost- sicherheit | Frostschutz- anteil | Wasser- anteil |
| --- | --- | --- |
| -20°C | 35 | 65 |
| -30°C | 45 | 55 |
| -40°C | 55 | 45 |

ALGOREX Kühlerfrostschutz verhält sich gegenüber Gummi-Dichtungen und anderen Kunststoffen neutral.

Durch seinen hohen Siedebereich bewirkt er im Ganzjahres-Einsatz einen effektiven Schutz für das Kühlwasser auch bei stärkster Beanspruchung.

ALGOREX Kühlerfrostschutz ist mit allen gleichartigen nitrit-, amin- und phosphatfreien Produkten auf der Basis von Ethandiol (Monoethylenglykol) mischbar (Herstellervorschrift beachten).

## Kennzeichnung

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut und Augen vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GGVS/ADR :	entfällt

UN : 		entfällt

WGK :		  -1-