Produktinformation

EIN PRODUKT DER VALVOLINE COMPANY, EINEM GESCHÄFTSBEREICH VON ASHLAND INC.

# Valvoline VR1 Rennmotorenöl							 025/04

Valvoline VR1 Rennmotorenöl wurde für höchste Leistung in (Turbo)Benzinmotoren von Personenwagen und Rallyefahrzeugen formuliert. Die Formulierung dieser Produktgruppe bietet die erforderliche zusätzliche Reserve, um extremen Betriebsbedingungen während Rallyefahrten und Rennen zu widerstehen. Die exklusive chemische Zusammensetzung dieser Produkte verringert die interne Reibung und verbessert die Leistung. Qualitätsgrundöle der höchstmöglichen Qualität und ein ausgeklügeltes Additivsystem sorgen für hervorragende thermische Stabilität und Schutz gegen Verschleiß. VR1 Rennöle sind auch für normalen Einsatz im Stadtverkehr und auf der Autobahn geeignet.

Die Vorteile des Valvoline VR1 Rennmotorenöls:

* Widerstand gegen Ölzersetzung:	Erhöhte thermische und Oxidationsbeständigkeit

* Verschleißschutz:	Hervorragende Ölfilmfestigkeit und hoher Widerstand gegen Ölzersetzung

* Hochtemperatureigenschaften: 	Absoluter Schutz in Hochtemperaturbereichen.

* Motorsauberkeit:	Hält den Motor sauber und in gutem Zustand.

## SAE 5W-50:	Vollsynthetisches Motorenöl

### SAE 10W-60:	Teilsynthetisches Motorenöl

SAE 20W-50:	Mineralisches Motorenöl

| Leistungsstufen | Viskositätsklasse |  |
| --- | --- | --- |
| API: SL | 5W-50 | 10W-60 | 20W-50 |  |  |
| Ford M2C-153E | 5W-50 | 10W-60 | 20W-50 |  |  |
| GM 6094 M | 5W-50 | 10W-60 |  |  |  |

| Typische Eigenschaften | 5W-50 | 10W-60 | 20W-50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskosität, mm2/s bei 100 ºC | 18,0 | 23,0 | 20,5 |  |  |
| Viskosität, mm2/s bei 40 ºC | 109 | 165 | 186 |  |  |
| Viskositätsindex | 183 | 168 | 130 |  |  |
| Viskosität, mPas bei -30 °C | <6600 |  |  |  |  |
| Viskosität, mPas bei -25 °C |  | <7000 |  |  |  |
| Viskosität, mPas bei -15 °C |  |  | <9500 |  |  |
| Sulfatasche, Gew.-% | 1,30 | 1,57 | 1,57 |  |  |
| TAN; mg KOH/g (ASTM D-664) | 2,5 | 2,9 | 2,9 |  |  |
| TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896) | 10,1 | 12,0 | 12,0 |  |  |
| Stockpunkt, ºC (ASTM D-97) | -42 | -39 | -27 |  |  |
| Spezifisches Gewicht bei 15/15ºC | 0,851 | 0,867 | 0,898 |  |  |
| Flammpunkt, COC, ºC | 220 | 220 | 218 |  |  |

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

| Gültigkeitsdatum: | Ersetzt: | Initialen des Verfassers: | Code |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-03-2006 | 025/03 | AdG |  |